회전원심식 블라스팅(Blasting)을 이용한 석재(화강석)고운다듬 공법

(신기술지정 제 218호)

【공법개요】

본 공법은 석재표면 요철처리공법의 일종으로 정다듬이나 도드락다듬, 잔다듬처럼     인력으로 정 또는 망치로 쪼아내어 가공하는 대신에 회전 원심력(고속으로 회전      하는 임펠라)에 의해 스텐레스 Shot Ball(□1.0∼2.0m/m)을 석재 마감면에 강하게      분사하여 쪼아내어 요철을 형성하는 공법임.

【적용범위】

1. 정다듬, 도드락다듬, 잔다듬, 광내기, 버너구이 및 혼드마감으로 적용가능한            모든 범위

2. 혹두기의 예리하고 날카로운 부분을 부드럽게 처리하고자 하는 경우 및 이와          유사한 처리가 필요한 모든 경우

3. 특별한 디자인으로 의도하는 문양 등의 표현을 원하는 모든 경우

【공법의 특징】

1. 인력가공대비 가공비의 저렴으로 원가절감

- 고속가공으로 버너구이단가와 대등함

2. 석재의 고유물성 유지(천연색상, 질감 등)

- 버너구이의 고열가열처리로 인한 물성변화와 석재표면의 미세한 균열형성과          이 균열부에 오염물질 침투로 인한 오염현상 없슴

3. 다양한 마감 가공가능

- Shot Ball의 크기 및 회전속도 조절로 내.외 벽체용, 내·외 바닥용 및               계단용 등 구분 가공 가능 : 고운다듬 또는 기계고운다듬, 반거친다듬 또는           기계반거친다듬, 거친다듬 또는 기계거친다듬 등으로 마감 상태  구분 표현           가능

4. 석재표면의 다양한 디자인 표현 가능한 특수가공 가능

- 광내기 마감한 판재위에 스텐레스판 또는 고무판 등으로 요구하는 문양을             만들어 올려놓고 고운다듬 공법으로 가공하면 문양부분은 광내기 한 상태로           있고 나머지 부분은 고운다듬으로 가공되어 임의 디자인 표현 가공 가능

5. 모든 종류의 석재가공 가능 : 마천석, 대리석, 인조대리석, 샌드스톤, 라임스톤        등 외

6. 석재판 두께, 규격 무관하게 빠른 가공속도로 대량 공급 가능함.

7. Blasting하는 과정에서 발생하는 석분, 먼지 등을 자동집진 처리하여

환경친화적이고 위생적임.

8. 가공 중 석재파편 비산 등이 없어 안정적임.

【적용품셈】

- 석재판 붙임(고운다듬)

1. 습식공법

(□당)

종 류	구 분	모르터(□)	철 물(□)	석 공(인)	인 부(인)
화강석	바닥	0.045	1.0~3.5	0.49	0.25
	평벽	0.045	1.0~3.5	0.57	0.46
	징두리벽	0.045	1.0~3.5	0.70	0.56

1) 본 품은 공장 가공 제품일 때를 기준한 것이다.

2) 석재의 할증률은 정형물일 때 10%, 부정형물일 때 30%로 한다.

3) 바닥이 수평면 및 완만한 경사일 경우에는 철물을 계상하지 아니한다.

4) 특수한 모양이거나 소규모공사로써 공장가공제품의 사용이 불가할 경우에는

가공에 대한 품은 별도 계상 할 수 있다.

[해설]

1. 본 표는 석재판 공장에서 가공된 제품을 기준한 것이므로 석재판의 단가는

가공제품의 판매가격을 적용하게 된다.

2. 본 표는 습식공법에 의한 석재판 붙임을 기준으로 한 것이므로 건식공법에는

적용하지 않는다.

3. 석재판 절단에 사용되는 특수공구의 손료는 필요시에는 계상하여야 한다.

4. 도면 또는 특기시방서에 정한 바가 없을 경우의 줄눈은 실줄눈으로 하는

것이 표준이며 치장줄눈을 넣을 때에는 재료 및 품을 별도로 계상하여야

한다.

5. 보양 및 청소에 소요되는 재료 및 품은 별도 계상한다.

6. 석재다듬기의 면적에 노출된 줄눈이 포함된 시공 표면적으로 한다.

2. 건식공법

(1) 앵커지지 공법

(□당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
석 재 판	900□600□30mm	□	1.06
철 물	앵커볼트포함	조	4.33	설계수량에 의거 증감 가능
접 착 제		□		필요시 계상
석 공		인	0.43
보통인부		□	0.35

1) 본 품은 공장가공제품을 사용하여 평면벽체에 사용할 때를 기준으로 한 것으로       시공부위가 다르거나 모양이 특수한 경우 또는 소규모 공사로서 공장가공제품의       사용이 곤란한 경우에는 별도 계상한다.

2) 본 표에는 재료의 할증률 및 소운반품이 포함되어 있다.

3) 줄눈 시공시 재료 및 품은 별도 계상한다.

4) 외벽시공의 높이별 할증률은 "모르터 바름" 에 따른다.

5) 석재설치 후 보양에 따라 소요되는 품은 "건축물 보양" 에 따른다.

6) 공구손료는 품의 3%를 가산한다.

(2) 강재트러스 지지공법

(□당)

구 분	단 위	수 량	비 고
석 공	인	0.34
비 계 공	□	0.09
용 접 공	□	0.2
보통인부	□	0.26

1) 본 품은 공장가공된 석재 및 강재트러스를 사용하여 평면벽체에 설치 할 때를        기준으로 한 것으로 시공부위가 다르거나 모양이 특수한 경우에는 별도 계상한다.

2) 본 표에는 연결철물설치와 소운반품이 포함되어 있다.

3) 소모재료는 설계에 따라 별도 계상한다.

4) 줄눈 시공 시 재료 및 품은 별도 계상한다.

5) 본 표는 타워크레인을 이용하여 설치할 때의 품이며 타워크레인의 기계  경비는       별도 계상한다.

6) 외벽시공의 높이별 할증은 "모르터 바름"에 따른다.

7) 석재설치 후 보양에 따라 소요되는 품은 "건축물 보양"에 따른다.

8) 공구손료는 품의 3%를 가산한다.