석공사 일반시방서

1-1 화강석공사

1-1-1 일반사항

가. 도면에 표기된 건축물의 내․외부 바닥과 벽 및 기타의 화강석 공사를 수행하는데 따르는         제반작업과 노무, 감독 및 자재, 장비의 공급을 규정하며 적용범위는 아래사항과 담당원이

지시하는 관련공사를 포함한다.

1) 화강석의 공급

2) 사춤재료 및 긴결 철물의 공급

3) 가공 및 설치

4) 마무리 및 보양

나. 제출물

1) 시공상세도 : 돌 나누기 및 긴결철물 등에 대한 제작, 설치도

2) KSF 2519(석재의 압축강도 시험방법) 및 KSF 2518(석재의 흡수율 및 비중 시험방법)의            시험성적서

3) 견본품 및 재료의 보관, 취급 방법 제안서

1-1-2 재료

가. 석재

1) 석재의 품질은 다음과 같은 것으로 한다.

구 분	관련기준	기준치	비 고
압축강도	KSF 2530기준	1,200kg/㎠이상	석재 3매를 실험하여 평균값으로 한다.
부피비중	ASTM	2.56이상
흡 수 율	ASTM	0.4%이하
철분함유량		1.3%이하
석재의등급	KAS 2530 기준	1등급
색 조	지정색	(지정화강석)기준	견본품을 제출하여 담당원의 승인을 득하여야 함

단, 건물의 품질, 내구성 및 미관 등에 지장이 없다고 담당원이 인정하는 경우는 기준            치 이하라도 담당원의 승인을 득하여 사용할수 있다.

2) 석산의 입지조건

가) 전체 공사를 통하여 소요되는 원석과 동일한 석종, 색소 및 석질을 산출할 수 있는                곳이어야 한다.

나) 본 공사에 소요되는 규격에 합당한 풍화되지 않은 원석을 채취할 수 있는 곳이여야                한다.

다) 석재는 금, 떨어짐 및 흠집 등의 결함이 없고 가공 마무리한 칫수에 부족함이 없어                야 한다.

라) 특별한 지정이 없을 때에는 (지정화강석)또는 동등이상의 제품을 사용한다.

1-1-3 화강석

1. 화강석

1) 화강석은 내구성이 우수하고 석종별 균질, 균색 또는 균일무늬 또는 지정무늬를 유지할            수 있도록 동일산지 및 동일 원석에서 채취, 가공, 선별한 제품이어야 하며 사전에 석            종별 채석장의 위치 및 매장량 등에 대하여 감독관의 승인을 득해야 하며 특별한 지정            이 없을때에는 (지정화강석)또는 동등이상의 제품으로 한다.

2) 설계도면 및 본 시방서에서 지정하는 석재에 대하여는 석종별 압축강도, 흡수율, 철분함            유량, 기타 감독관이 요구하는 시험자료등 국립건설 시험소에서 최근 3개월 이내에 시            험한 시험성적표와 지정석종별, 지정표면 마감종별 300×300×30mm 규격의 견본품을            제출하여 감독관의 승인을 득한다.

2. 긴결철물

Stainless Steel 304(27종) 제품으로서 부위별 건식공법에 대한 철물 등의 형상, 규격에 대하         여는 전문업체의 마감거리 등을 감안한 구조계산에 의하여 시공도를 작성하여 감독관의          승인을 득한 제품으로한다.

3. 줄눈재

1) 줄눈폭 5mm 이상의 내외부벽 : 변성 실리콘계 실런트로서 줄눈부위의 석재표면을 오염            시키지 않는 제품이여야 한다.

2) 내부바닥 : 백 시멘트 또는 색상 및 재질에 대하여 승인을 득한 줄눈용 그라우팅제

3) 내부벽(맞댐줄눈) : 석고 또는 색상 및 재질에 대하여 감독관의 승인을 득한 줄눈용               Grouting제

4) 외부바닥 : 방수몰탈 또는 색상 및 재질에 대하여 감독관의 승인을 득한 줄눈용 그라우            팅제

4. 깔몰탈

1) 시멘트 : KSL 5201(포틀랜드 시멘트)의 규정에 합격한 것으로 한다.

2) 모래 : 경질이고 깨끗하며, 먼지, 흙 및 유기물, 기타 유해물이 혼입되지 아니한것으로서            5mm체로 쳐서 100% 통과하는 것으로 한다.

3) 배합비 : 시멘트와 모래의 배합비는 1:3 중량비로 한다.

1-1-4 부위별 석종 및 가공

1. 줄눈의 폭은 세부 시공상세도 및 견본시공에 의한 감독관의 승인을 득하여 조정할 수 있          다.

2. 석재의 가공제작 및 설치업체의 승인

석재의 가공제작 및 설치업체는 현대식 가공제작 설비를 갖춘 전문 업체로서 공장의 시설         규모, 최근 시공실적, 시공능력 등을 충분히 조사하여 감독관의 승인을 득한 업체로 하여         금 시공토록 하여야 한다.

3. 세부시공 상세도의 작성 및 견본시공

1) 석재의 가공제작전 설계도면 및 본 시방서를 기준으로한 석재시공 부위별 바탕면의 현            장 검측을 실시하고 바탕면의 시공정도 및 시공 오차 등을 정확히 조사하여 시공오차            를 고려한 석재나누기 평명도, 입면전개도, 단면 상세도 등을 작성하여 감독관의 승인            을 득해야 한다.

2) 세부 시공 상세도상에는 석재줄눈 나누기에 의한 부위별 석재의 칫수, 석재별 No, 줄눈            폭, 긴결철물의 위치와 규격, 각종창호 및 개구부류, 노출복스 및 커버류를 비롯한 부착            물의 위치와 크기, 신축줄눈, 이질재와의 접합부처리, 기타 관련사항에 대하여 상세히             나타내야 한다.

4. 견본시공

본 시공 착수전 감독관의 견본시공을 지시하는 부위에 대하여는 지정하는 위치에 승인된         재료, 공법, 세부시공 상세도에 의거 본 시방과 동일하게 감독관이 지시하는 수량의 견본         시공을 하여 감독관의 검사승인을 득해야 한다.

5. 석재의 가공

1) 석재의 가공제작은 승인된 세부시공 상세도에 의거 공장가공 제작을 원칙으로 하며 부            분적인 치수조정등 현장 가공이 불가피한 경우에 한하여 감독관의 승인을 득한후 현장            가공할 수 있다.

단, 현장가공시 발생한 소음방지 대책을 수립하여야 한다.

2) 부위별 석재가공 제작이 완료된 제품은 현장반입전 표면 마무리 상태, 색상, 가공치수             및 형상 등에 대하여 감독관의 검사승인을 득해야 하며 특수가공물 또는 특수문양               Pattern의 조합을 요하는 가공제품은 공장내의 평탄한 장소에 적재 및 합판 등을 깔고            가조립 또는 가설치하여 감독관의 검사승인을 득해야 한다.

3) 화강석 가공 종류

ㄱ. 화강석 물갈기 : 건축공사 표준시방서의 □경질석재갈기 마무리의 종류□의 켜낸돌                난에 따른다.

ㄴ. 화강석 버너구이 : 가공시 아래사항에 따르되 그외의 사항은 감독관의 지시에 따른                다.

① 화염온도, 가열시간을 일정하게 유지시킬 것

② 화염분사기의 화염과 돌면과의 분사 각도는 일정하게 유지시킬 것

③ 달구어진 표면의 엷은 껍질의 변색부분 제거는 유체 연마에 의할 것

ㄷ. 잔다듬(1～3회) : 표준시방서의 표11.2.4□경질석재 마무리 종류 및 가공공정□의 잔                다듬 3회를 기준한다.

ㄹ. 혹두기 : 표준 시방서 표11.2.4 □경질석재 마무리 종류 및 가공공정□의 혹두기 중                작은 혹두기를 기준한다.

ㅁ. 도두락 : 날망치 25눈, 64눈, 100눈등을 사용하되 문화재 관리청의 시방서등 별도의                가공 B기준에 의한다.

ㅂ. 정다듬 : 고운정과 거친정 마감으로 구분하고 가공의 기준은 문화재 관리청의 시방                서등 별도의 가공기준에 의한다.

ㅅ. 고운다듬 : 건설신기술 제218호로 지정된 회전원심식블라스팅을 이용한

석재고운다듬공법의 가공기준(견본품 제출 선정)에 의한다.

6. 석재가공 제품의 허용오차를 감안한 제작이 되어야 한다.

7. 석재의 저장 및 관리

1) 감독관의 검사승인을 득한 석재는 표면을 깨끗이 청소하여 운반 및 취급과정에서 손상            및 이물질이 묻지 않도록 포장 반입해야 한다.

2) 현장에 반입된 석재는 눈비에 맞지 않고 통풍, 환기가 잘되는 장소에 각재 등을 설치하            고 석종별, 규격별로 저장하되 건물내부에 저장할 경우에는 집중하중이 걸리지 않도록            적절히 분산 저장해야 하며, 파손 및 이 물질에 의한 오손이 없도록 보호 관리해야 한            다.

1-1-5 석재붙이기

1. 바탕처리

석재배면과 바탕면간의 공간 및 붙임 또는 사춤몰탈 두께는 아래 기준에 따르며 시공오차        가 심하고 구조적으로 부실한 바탕면은 감독관의 승인을 득한 방법에 의하여 수정, 보강해        야 하며 바탕면에 노출된 철근, 결속선, 기타 이물질은 2～3㎝ 이상 V-CUT처리하여 절단         제거하고 절단 부위는 방청 페인트를 칠하고 감독관의 승인을 득한 방수몰탈로 밀실하게         충진시켜야 한다.

ㄱ. 바닥 붙이기  : 최소 30mm이상

ㄴ. 벽건식 붙이기 하부 : 최소 30mm이상

2. 석재붙임 바탕면의 방치

석재붙임면의 모든 바탕면은 시공후 1개월 이상 방치 및 경과후 아니면 석재를 붙일수 없         다.

3. 창호 및 매설물의 설치고정

석재 붙임면의 각종 창호 및 틀재류, 매입 또는 노출배관 및 복스류, 기타 관련 공종등은         석재붙임작업착수전에 누락없이 정위치에 설치 고정하여 감독관의 검사 승인을 득해야 하         며, 석재표면에 노출마감처리되는 재료는 설치 고정후 이동 및 손상, 변색등이 없도록 석         재 붙임으로부터 최종 준공 청소시까지 보양, 보호처리 해야한다.

4. 벽붙임 최하단 석재의 기초설치

벽붙임면의 최하단석재 설치 위치에 석재를 설치하기 위한 바탕 스라브 또는 기초등이 없         는 부분에는 석재붙임 완료후 영구적으로 침하가 되지 않는 구조의 Braket이나 기초를 설         치해야 한다.

5. 바탕면의 청소 및 물축임

바닥 및 습식공법에 의한 벽붙이기등 시멘트 몰탈과 접하는 바탕면은 이물질 등을 깨끗이         제거 청소한후 붙이기 1일전 충분한 물축임을 하여 붙이는 시기에 바탕면에 표면건조 포         화상태가 되도록 해야 한다.

6. 석재면의 청소

석재면의 청소는 붙이기와 동시, 보양재 제거후, 줄눈시공시, 준공 청소시등 3차 이상에 걸         쳐 시행해야하며 줄눈 부위 및 석재표면에 손상, 변색, 오염등이 생기지 않도록 해야 한다.

7. 치장줄눈

1) 치장줄눈의 시공은 보양재를 제거해 가면서 부위별 감독관의 승인을 득한 줄눈재로 소            요깊이를 일정하게 유지하여 표면이 매끈하게 처리해야 한다.

2) 치장줄눈의 시공은 벽면의 경우는 수직줄눈, 수평줄눈의 순으로 바닥면은 가로줄눈, 세            로줄눈의 순으로 시행해야 한다.

3) 색상이 있는 줄눈재의 시공은 석재표면의 침투에 의한 오손여부를 충분히 시험한후 시            공해야 한다.

8. 판석재 바닥깔기

1) 일반사항

단위 석재간의 단차는 0.5mm이내, 석재붙임 표면의 평활도는 3m당 3.0mm이내가 되도            록 시공해야 한다.

2) 바닥깔기 시공

ㄱ. 바탕처리, 물축임 및 각종 매설물의 설치 등에 대하여 감독관의 검사승인을 득한후                1회 바름면적을 6～8㎡ 범위내로 두께 1mm정도의 시멘트 페이스트를 문질러 바른                다음 용적 배합비 1 : 3 된비빔 시멘트 몰탈을 소요 두께로 펴깔고 나무흙손으로                 두들겨 평탄하게 고른다.

ㄴ. 줄눈나누기에 따라 기준 피아노선을 띄우고 시멘트 페이스트 반죽을 3mm정도의                 두께로 펴깔고 붙임석재를 정위치에 설치한 다음 고무망치로 두들겨 바탕몰탈과                 밀착되고 줄눈 및 수평 바르게 붙여 나아간다.

ㄷ. 석재붙임과 동시에 석재표면으로부터 3～5mm 이상의 깊이까지 시멘트 페이스트를                밀실하게 주입 충진하고 줄눈이 메꾸어진 부분은 3～5mm깊이까지 줄눈파기를 하                여 줄눈부위와 석재표면에 묻은 시멘트 몰탈 및 페이스트등은 물에 적신 헝겊 또                는 스폰지로 깨끗이 닦아내야 한다.

ㄹ. 석재표면으로부터 치장줄눈의 깊이는 줄눈폭 1～3mm의 경우는 1～1.5mm 줄눈폭

3～5mm이상의 경우는 1～2mm로 깊이를 일정하게 유지하여 시공해야 한다.

9. 판석재 벽 건식 붙이기

1) 판석재의 벽 건식 붙이기는 건물의 자중, 적재하중, 풍압력, 지진력 등의 각종 하중과             온도, 습도에 의한 건조수축 및 수직, 수평 변위를 충분히 흡수할수 있는 구조로 시공            해야 한다.

2) 건식 붙임용 앵커볼트 및 긴결철물(화스너, 촉)은 아래규격 동등 이상의 제품으로서 1개            의 석재당 2개소 이상 설치해야 하며 아래 규격 이상으로서 부위별 석재의 크기 및 중            량, 바탕건조 등에 따라 설치위치, 규격 등에 대한 전문업체의 구조 계산서와 견본품을            제출하여 감독관의 승인을 득한 제품이어야 한다.

콘크리트바탕 건식붙이기 철물
앵커브라켓 앵글의 규격	화강면마감까지거리	앵커브라켓앵글규격	재 질	화강석 두께 30mm 기준
	100mm 이하	5I×50W×60H×60L	SUS 304 2B 냉간압연
	100mm 초과 120mm 이하	5I×70W×60H×60L	SUS 304 2B 냉간압연
셋 앵커볼트	DIA 10mm		SUS 304 2B 냉간압연
조 정 판	1 : 60mm 기준		SUS 304 2B 냉간압연
촉	DIA 3.2 ～ 4mm 길이 40 ～ 50mm		SUS 304
기 타	볼트 ＆ 넛트셋트		SUS 304
	고정용 스토퍼		SUS 304

3) 건식 붙이기 석재의 배면과 바탕면 또는 단열재 표면간의 공간은 최소 3㎝ 이상의 공기            층을 유지시켜야 한다.

4) 외벽의 건식 붙이기 줄눈 부위에는 배면 공기 원활한 환기가 될 수 있도록 Dia 5～6mm            의 P.V.C 파이프를 1.5～2.0㎡당 1개소 범위내로 빗물이 침투하지 않는 구조로 하여              ZigZag배치하여 설치해야 하며 외벽 최하단부와 창호 린텔부위 기타 감독관이 지시하            는 위치에는 두께 0.5mm 이상의 배수용 후레싱과 배수파이프를 설치해야 하며 이들의            설치위치 및 방법 등을 세부시공상세도에 나타내어 감독관의 승인을 득해야 한다.

10. 벽 건식 붙이기 시공

1) 석재 붙이기 착수전 바탕처리 및 기준 먹메김, 창호, 기타 매설물의 설치 고정 등에 대            하여 해당분야별 감독관의 합동 검사승인을 득한후 앵커볼트의 정위치에 소정의 구멍            을 뚫고 구멍속을 깨끗이 청소해야 한다.

2) 앵커볼트 및 1차 화스너를 설치한 다음 수평, 수직 기준 피아노선을 띄우고 최하단돌의            하단부에 쐐기를 끼워 줄눈 및 수평, 수직을 정확히 유지시키고 상단부를 1차, 2차 화            스터, 촉 등을 연결조립하여 최하단돌을 고정시킨 다음 바닥면으로부터 30㎝ 높이까지            석재배면에 1 : 3 배합시멘트몰탈을 밀실하게 충진 시켜야 한다.

3) 최하단돌의 설치 완료후 하단돌의 상단에 설치되어 있는 촉에 맞추어 상부돌을 가설치            한 다음 상부돌의 상단부를 1차 및 2차 화스너, 촉에 의하여 연결 조립시켜 가면서 진            행한다.

4) 건식벽 붙이기 시공은 치장줄눈의 폭은 6mm를 표준으로 하며 석재표면으로부터 줄눈            의 깊이는 2～3mm를 일정하게 유지해야 하며 실런트의 충진 두께는 5mm 이상이 되어            야 한다.

11. 자연석 쌓기

1) 부지내에 쌓기에 사용되는 자연석의 규격 및 석재종류는 설계도서에 의한다.

2) 자연석은 형상, 석질, 색깔 등에 대하여 담당원의 승인을 받은 것을 사용하여야 한다.

3) 돌쌓기는 수중에서 작업하여서는 안된다.

4) 자연석 쌓기는 현장조건 및 돌의크기, 형태에 따라 쌓기 기법을 다양하게 처리하여야             한다.

5) 자연석 쌓기는 전면 구배가 1 : 0.3을 기준으로 하여 쌓아야 하되, 너무 규격화되지 않            도록 이행의 돌을 쌓아 자연스러운 맛이 느껴지도록 한다.

1-1-6 석재면의 보양

1. 석재 바닥면의 보양

1) 석재 바닥면의 보양은 1일 시공 구획마다 깨끗이 청소한 후 0.1mm  P.E Film을 10㎝             이상씩 겹쳐 2겹으로 깔고 이음부위를 폭 2㎝ 이상의 비닐 테이프로 밀봉한 다음 두께            5mm의 합판 또는 가마니 등을 깔아 치장줄눈 시공시까지 보양해야 한다.

2) 석재 붙임후 2일정도 통행을 금하며 3일간은 진동, 충격을 주어서는 안된다.

2. 석재벽면의 보양

석재면의 보양은 매단 붙이기 완료시 마다 즉시 보양해야 한다.

1) 보양방법 : 0.1mm P.E 필름 또는 담색하드롱지를 석재표면에 흔적을 남기지 않는 양면            접착 Tape를 사용하여 밀봉 부착시켜야 한다.

2) 사람의 통행이 많은 개소에는 디딤판을 추가로 놓는 등의 조치를 하여야 한다.

1-1-7 청소 및 광내기

1. 수급자는 석공사가 완료되고, 소정의 검사에 합격되면, 발주자 또는 책임감리원이 지정하는         시기에 준공청소와 광내기를 실시하여야 한다.

2. 청소와 광내기의 자재 및 방법은 발주자 또는 책임감리원의 승인을 받아야 하며, 부득이          하다고 발주자 또는 책임감리원이 인정하는 경우 이외에는 물을 사용하여서는 안된다.

1-1-8 검사

1. 수급자는 발주자 또는 책임감리원이 실시하는 재료검사, 시공 바탕면검사, 석재가공검사,

시공중검사, 시공후검사, 양생청소 및 광내기 검사에 합격하여야 한다.

2. 불합격된 부분은 즉시 조치하여 재검사를 받아야 한다.

3. 기타사항 : 기타 명기되지 않은 사항은 건축공사 표준시방서에 준한다.

1-2 대리석공사

1-2-1 일반사항

1. 설계도면에 표기된 부위의 대리석공사를 수행하는데 따르는 제반작업과 노무, 감독 및

자재, 장비의 공급을 규정하며 적용범위는 아래사항과 담당원이 지시하는 관련공사를 포함         한다.

1) 대리석의 공급

2) 사춤재료 및 긴결 철물의 공급

3) 가공 및 설치

4) 마무리 및 보양

2. 제출물

1) 시공상세도 : 돌나누기 및 긴결철물 등에 대한 제작, 설치도

2) KSF 2519(석재의 압축강도 시험방법) 및 KSF 2518(석재의 흡수율 및 비중 시험방법)

3) 견본품 및 재료의 보관, 취급 방법 제안서

1-2-2 재료

1. 석재

1) 원석 및 판석은 KSF 2530(석재)의 규정에 합격한 것으로 1등급을 사용하며 다음에 의한            다.

대 리 석	두 께	사용부위	비 고
외산 대리석	T : 20	내부 바닥, 벽체	반건식시공
	T : 30	내부 바닥, 벽체	건식시공

2) 석산의 입지조건

가) 전체 공사를 통하여 소요되는 원석과 동일한 석종 색소 및 석질을 산출할수 있는                 곳이여야 한다.

나) 본공사에 소요되는 규격에 합당한 풍화되지 않은 원석을 채취할 수 있는 곳이여야                한다.

다) 석재는 금, 떨어짐 및 흠집 등의 결함이 없고 가공 마무리한 칫수에 부족함이 없어                야 한다.

3) 마감상태

마감종류는 도면에 별도표기가 없으면 □물갈기□로 마감한다.

기타사항은 도면 또는 담당원의 지시에 따른다.

2. 연결 및 고정철물

1) 석재의 크기, 중량 및 시공개소에 따라 충분한 강도가 있는 것으로 견본품을 제출하여            담당원의 승인을 득하여야 한다.

2) 벽면 검측을 할 경우 담당원 입회하에 검측을 하고 콘크리크벽의 파치 작업이 최소화             되도록 마감조정한다.

3) 건식 앵커 긴결 공법으로 시공할 경우 마감거리 100mm이하는 일반 앵글을 사용하되             마감거리 110mm이상은 별도 구조계산을 하여 담당원의 승인을 득한후 시공한다.

4) 석공사용 앵글은 스테인레스 스틸(SUS 304)을 사용한다.

3. 몰탈

1) 몰탈의 배합 및 줄눈의 나비는 도면에 별도 표기가 없는 경우 표준시방서 표11.2.3에 따            른다.

2) 혼화제 및 접착전용몰탈을 사용할 경우는 담당원의 승인을 득하여야 한다.

4. 줄눈처리

1) 줄눈몰탈을 사용할 때에는 속빔이 없도록 충분히 눌러채우고 치장줄눈용 몰탈로 마무리            한다.

2) 실링재는 본 시방서 □방수공사실링재□에 따른다.

1-2-3 시공

1. 대리석 붙이기

1) 시공전 줄눈 나누기, 연결철물 설치위치 및 고정방법등이 표현된 공작도와 견본품을 제            출하여 담당원의 승인을 받는다.

2) 돌부착시 약품(에폭시등)을 사용하지 않도록 한다.

3) 접착제를 사용하여 돌을 부착할 경우 접착제는 담당원의 승인을 득한 제품이어야 한다.

4) 바닥에서 2m이상 위의 벽면으로서 떨어질 우려가 있는 부분은 실물모형으로 실험하여            충분히 검토한후 견고히 설치하여야 한다.

5) 기타사항은 표준시방서 11장 돌공사에 따른다.

2. 보양 및 청소

1) 돌표면의 오염방지 및 모서리 부분파손을 방지하기 위하여 적절히 보양한다.

2) 돌표면 청소에 염산류를 사용해서는 안되며 마른걸레로 청소하고 왁스문지름으로 마루            리한다.

3) 종이 붙임은 질긴 백지나 모조지 또는 담색 하드롱지 등에 풀칠하여 석재면에 봉투바름            으로 보양한다.

4) 공사 완료후 인도직전에 다시 전면에 걸쳐서 광내기를 한다.

3. 기타사항 : 기타 명기되지 않은 사항은 건교부 건축공사표준 시방서에 준한다.